Министерство здравоохранения Республики Беларусь

Республиканские санитарно-гигиенические и санитарно-противоэпидемические правила и нормы

Санитарные правила и нормы 2.1.2.12-25-2006

КРИТЕРИИ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ

И ПОЛИМЕРСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПРОМЫШЛЕННОМ И ГРАЖДАНСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Минск - 2006

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Главного государственного санитарного врача

Республики Беларусь

22 ноября 2006 № 147

Санитарные правила и нормы 2.1.2.12-25-2006

«КРИТЕРИИ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ

И ПОЛИМЕРСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПРОМЫШЛЕННОМ И ГРАЖДАНСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

# ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Настоящие санитарные правила и нормы (далее – Правила) устанавливают гигиенические требования к безопасности для здоровья населения полимерных и полимерсодержащих материалов, изделий и конструкций, применяемых в строительстве зданий и сооружений (далее – ПСМ).

- Настоящие Правила содержат гигиенические требования, обеспечивающие безопасность ПСМ для здоровья человека, по всем видам конструкционных, теплоизоляционных, гидроизоляционных, кровельных, отделочных, шумовибропоглощающих и уплотнительных материалов, сухих строительных смесей, лакокрасочных, герметизующих и клеевых композиций. Гигиенические требования, обеспечивающие безопасность ПСМ для здоровья человека, должны быть отражены в технических нормативных правовых актах (далее – ТНПА), по которым они производятся.

- Требования настоящих Правил обязательны для исполнения государственными органами, организациями и физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями (далее – организации), деятельность которых связана с разработкой и произодством ПСМ, проектированием, строительством, эксплуатацией зданий и сооружений, а также осуществляющих ввоз на территорию Республики Беларусь импортных ПСМ, а также для органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор (далее – госсаннадзор).

- Настоящие Правила распространяются на проектируемые, строящиеся, реконструируемые и действующие предприятия, здания и сооружения.

- Настоящие Правила не распространяются на ПСМ используемые: в судостроении; в практике питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; в качестве технологического оборудования, имеющего непосредственный контакт с продовольственным сырьем и пищевыми продуктами, на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли; в холодильных установках; в строительстве промышленных и сельскохозяйственных объектов, имеющих особые технологические процессы, а также не регламентируют гигиенические требования к условиям труда при производстве ПСМ и при строительстве объектов.

# ГЛАВА 2
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящих Правилах применяются следующие основные термины и определения:

- Полимерные строительные материалы – материалы, полученные с использованием в качестве связующего компонента синтетических высокомолекулярных соединений.

- Полимерсодержащие строительные материалы – материалы, которые в своем составе содержат полимер.

- Гигиеническая экспертиза ПСМ – комплекс исследований (одориметрические, санитарно-химические, физико-гигиенические, токсиколого-гигиенические и др.), проводимых в моделированных и натурных условиях, экспериментальных помещениях, с целью обеспечения безопасного для здоровья человека применения ПСМ.

- Исследования ПСМ в моделированных условиях – исследования при помощи моделей, близких к реальным условиям эксплуатации.

- Исследования ПСМ в натурных условиях – исследования в обитаемых натурных объектах.

- Исследования ПСМ в экспериментальных помещениях – исследования ПСМ в необитаемых натурных объектах.

- Микроклимат помещений – состояние среды, обусловливающее теплоощущения человека.

- Насыщенность ПСМ – отношение площади поверхности к объему помещения (м2/м3).

- Кратность воздухообмена – соотношение объема подаваемого (удаляемого) воздуха к объему данного помещения в единицу времени.

- Предельно допустимая концентрация (далее – ПДК) загрязняющего вещества в атмосферном воздухе населенных мест – концентрация, не оказывающая в течение всей жизни прямого или косвенного неблагоприятного действия на настоящее или будущие поколения, не снижающая работоспособности человека, не ухудшающая его самочувствия или санитарно-бытовых условий.

- Ориентировочно безопасный уровень воздействия (далее – ОБУВ) – норматив максимального допустимого содержания загрязняющего вещества в атмосферном воздухе населенных мест.

- Санитарно-химические исследования ПСМ – качественное и количественное определение в воздушной среде вредных летучих веществ, выделяющихся из ПСМ.

- Токсикологические исследования ПСМ – исследования на лабораторных животных и других тест-объектах с целью выявления возможного неблагоприятного действия веществ, мигрирующих из ПСМ, на организм.

- Уровень напряженности электростатического поля – физическая константа, характеризующая уровень электризуемости ПСМ.

# ГЛАВА 3
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПСМ

- ПСМ не должны создавать в помещении специфического запаха, превышающего допустимую норму (2 балла), к моменту ввода зданий в эксплуатацию.

- ПСМ не должны выделять в окружающую среду летучие вещества в количествах, которые могут оказывать прямое или косвенное неблагоприятное действие на организм человека (с учетом совместного действия всех выделяющихся веществ).

- Во время эксплуатации зданий и сооружений в воздух помещений не должны выделяться из ПСМ химические вещества, относящиеся к 1-му классу опасности, а содержание остальных веществ не должно превышать гигиенические нормативы (ПДКс.с., ОБУВ) для атмосферного воздуха, утвержденных Минздравом (гигиенические нормативы веществ, наиболее часто определяемые при экспертизе ПСМ, приведены в приложении 1 настоящей Инструкции). При выделении из ПСМ нескольких химических веществ, обладающих суммацией действия, сумма отношений концентраций к их ПДК не должна превышать единицу.

- Уровень напряженности электростатического поля на поверхности ПСМ в условиях эксплуатации помещений (при влажности воздуха 30-60%) не должен превышать: 15,0 кВ/м – тип А; 20,0 кВ/м – тип Б; 25,0 кВ/м – тип В;

- Значения удельной эффективной активности естественных радионуклидов в ПСМ на минеральной основе и удельной активности цезия-137 в материалах из древесины, продуктов ее переработки и прочего растительного сырья не должны превышать гигиенические нормативы, утвержденные Минздравом (приложение 2 и 3 настоящей Инструкции).

- ПСМ, применяемые для внутренней отделки помещений, к которым предъявляются особые требования к санитарно-эпидемиологическому режиму, не должны стимулировать рост и развитие микрофлоры, в том числе патогенной, и должны быть доступны и устойчивы к влажной дезинфекции.

- ПСМ не должны ухудшать микроклимат помещений, а их окраска и фактура должна соответствовать эстетическим и физиолого-гигиеническим требованиям.

# ГЛАВА 4
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПСМ И СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТОВ ТНПА

- ПСМ могут быть допущены к применению в строительстве только на основе результатов их гигиенической экспертизы, проведенной по инструкциям и методикам, утвержденным или согласованным с Минздравом. Гигиеническая экспертиза ПСМ основывается на результатах одориметрических, санитарно-химических, физико-гигиенических, токсиколого-гигиенических, санитарно-микробиологических (при необходимости) исследований.

- Объем исследований определяется в каждом конкретном случае в зависимости от рецептуры, области и условий применения ПСМ. Расширенный объем исследований, включающий санитарно-микробиологические исследования, проводится при гигиенической экспертизе ПСМ, применяемых для внутренней отделки помещений, в которых предусматривается режим влажной дезинфекции, а также для материалов с заданными антимикробными свойствами.

- По результатам гигиенической экспертизы конкретизируются условия применения ПСМ: предельная насыщенность, срок снижения миграции веществ из материала до уровня гигиенических нормативов, температура и влажность воздуха, кратность воздухообмена помещений, которые вносятся в ТНПА и инструкцию по их применению.

- ПСМ, изготовленные из вторичных ресурсов и отходов производства, подлежат гигиенической экспертизе как новые материалы.

- На основании гигиенической экспертизы ПСМ выдается акт гигиенической экспертизы (заключение). Организации, осуществляющие исследования по гигиенической экспертизе ПСМ, должны быть аккредитованы в установленном порядке.

- Проекты ТНПА на ПСМ подлежат гигиенической экспертизе и согласованию органами и учреждениями, осуществляющими 
госсаннадзор, с выдачей акта гигиенической экспертизы (заключения).

# ГЛАВА 5
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ И МАРКИРОВКЕ ПСМ

  - Изготовление ПСМ должно осуществляться в соответствии с ТНПА и технологической документацией, на основании которых были изготовлены образцы продукции, получившие положительную гигиеническую оценку и согласованные с органами и учреждениями, осуществляющими госсаннадзор.

  - ТНПА и технологическая документация разрабатываются для каждого отдельного предприятия на каждый вид ПСМ. Изменение ТНПА и технологической документации производства ПСМ без согласования с органами и учреждениями, осуществляющими госсаннадзор, не допускается.

  - ПСМ должны иметь маркировку, в которой указывается: предприятие-изготовитель, ТНПА, по которому осуществляется выпуск продукции, номер партии, дата изготовления.

  - Каждая партия ПСМ или каждое упаковочное место должно сопровождаться подробной инструкцией по применению, в которой указывается полное наименование материала, способ и область его применения.

# ГЛАВА 6
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПСМ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

  - При определении области применении ПСМ, в зависимости от санитарно-гигиенических требований к ним, следует руководствоваться удостоверением о государственной гигиенической регистрации, полученным на основании результатов гигиенической экспертизы.

  - С учетом эксплуатационно-функциональных назначений зданий и сооружений, продолжительности пребывания в них людей и их физиологического состояния приняты следующие типы зданий и сооружений:

Тип А – жилые дома и общежития; учреждения образования; организации здравоохранения; дома инвалидов и престарелых; санатории; дома отдыха; закрытые спортивные сооружения; служебные помещения с постоянным пребыванием людей в зданиях управления на промышленных предприятиях и других объектах типов Б, В.

Тип Б – предприятия пищевой промышленности, торговли и общественного питания; гостиницы; магазины промтоварные; предприятия связи; предприятия бытового обслуживания; культурно-зрелищные и другие объекты; здания управления.

Тип В – промышленные предприятия, вспомогательные и бытовые помещения и сооружения; склады; гаражи.

Деление на типы зданий и сооружений не распространяется на продукцию, подлежащую отверждению и (или) застыванию, ПСМ не имеющие непосредственного контакта с воздушной средой помещений (т.е. подлежащие отделке другими строительными материалами), полимерсодержащие изделия из керамики, стекла, металла и пр.

  - В залах, холлах, коридорах, столовых, камерах хранения общежитий, высших и средних специальных учебных заведений, закрытых спортивных сооружений допускается применять ПСМ, разрешенные для строительства зданий и сооружений типа Б.

  - Ворсовые покрытия на основе химических волокон (ворсонит, тафтинговые покрытия и др.) применяются для устройства полов в помещениях всех типов зданий и сооружений (типы: А, Б, В), за исключением помещений требующих систематической влажной уборки и дезинфекции, а также при отсутствии воздействия жиров, масел, воды, абразивных материалов и агрессивных сред.

  - Температура, влажность, воздухообмен и другие условия эксплуатации ПСМ в помещениях конкретизируются и устанавливаются в ТНПА и акте гигиенической экспертизы (заключении) на основании проведенных моделированных, экспериментальных, натурных исследований.

  - Импортируемые ПСМ допускаются к применению на территории Республики Беларусь при наличии удостоверения о государственной гигиенической регистрации.

# ГЛАВА 7
КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ

  - Систематический производственный и лабораторный контроль за соответствием ПСМ гигиеническим требованиям и выполнением настоящих Правил осуществляется организациями, независимо от формы собственности, производящими их выпуск и применение.

  - Органы и учреждения, осуществляющие госсаннадзор ежегодно, а в случае необходимости и в другие сроки, осуществляют выборочную проверку предприятий по соблюдению санитарно-гигиенических требований в производстве ПСМ. В случае нарушений настоящих Правил предприятиями, выпуск материалов может быть приостановлен или запрещен, а изготовленная партия считается бракованной.

# ГЛАВА 8
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ

- Ответственность за соблюдением настоящих Правил возлагается на производителя, организацию, применяющую продукцию.

- Надзор за соблюдением настоящих Правил возлагается на органы и учреждения, осуществляющие госсаннадзор.

- Нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства влечет ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

- Приложение 1

к СанПиН 2.1.2.12-25-2006

«Критерии гигиенической безопасности полимерных и полимерсодержащих материалов, изделий и конструкций, применяемых в промышленном и гражданском строительстве»

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ,

СПОСОБНЫХ МИГРИРОВАТЬ В ВОЗДУШНУЮ СРЕДУ ИЗ ПСМ

| Наименование вещества | Гигиенический норматив, мкг/м3 | Класс опасности |
| --- | --- | --- |
| Акрилонитрил | 150,0 | 2 |
| Ангидрид фосфорный | 50,0 | 2 |
| Ангидрид фталевый | 100,0 | 2 |
| Ацетальдегид | 10,0 | 3 |
| Бутилацетат | 100,0 | 4 |
| Винилацетат | 60,0 | 3 |
| Дибутилфталат | 100,0 | ОБУВ |
| Диоксид серы | 200,0 | 3 |
| Диоктилфталат | 20,0 | ОБУВ |
| Капролактам | 60,0 | 3 |
| Ксилол | 100,0 | 3 |
| Метилакрилат | 10,0 | 3 |
| Метилметакрилат | 40,0 | 3 |
| Спирт бутиловый | 100,0 | 3 |
| Спирт изопропиловый | 600,0 | 3 |
| Спирт метиловый | 500,0 | 3 |
| Стирол | 8,0 | 2 |
| Толуол | 300,0 | 3 |
| Уксусная кислота | 60,0 | 3 |
| Хлористый водород | 100,0 | 2 |
| Цианистый водород | 10,0 | 2 |
| Фенол | 7,0 | 2 |
| Формальдегид | 12,0 | 2 |
| Эпихлоргидрин | 100,0 | 2 |
| Этиленгликоль | 300,0 | 3 |

- Приложение 2

к СанПиН 2.1.2.12-25-2006

«Критерии гигиенической безопасности полимерных и полимерсодержащих материалов, изделий и конструкций, применяемых в промышленном и гражданском строительстве»

УДЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ ЕСТЕСТВЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ (Аэфф) ПСМ НА МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ ИЛИ С МИНЕРАЛЬНЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ

| Аэфф, Бк/кг | Область применения |
| --- | --- |
| До 370 | Все виды строительства |
| От 370 до 740 | Дорожное строительство в пределах населенных пунктов и зон перспективной застройки, строительство производственных сооружений |
| От 740 до 1350 | Дорожное строительство вне населенных пунктов |
| От 1350 до 4000 | Вопрос об использовании строительного материала решается по согласованию с республиканским органом санитарно-эпидемиологичекой службы Минздрава РБ |
| Более 4000 | Строительный материал не должен быть использован в строительно-ремонтных работах |

- Приложение 3

к СанПиН 2.1.2.12-25-2006

«Критерии гигиенической безопасности полимерных и полимерсодержащих материалов, изделий и конструкций, применяемых в промышленном и гражданском строительстве»

УДЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ЦЕЗИЯ-137 ПСМ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ, ПРОДУКТОВ ЕЕ ПЕРЕРАБОТКИ И ПРОЧЕГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

| № п/п | Наименование групп продукции | Удельная активность, Бк/кг |
| --- | --- | --- |
| 1. | Лесоматериалы круглые |  |
| 1.1. | лесоматериалы круглые для строительства стен жилых зданий | 740 |
| 1.2. | лесоматериалы круглые прочие, древесное технологическое сырье | 1480 |
| 2. | Пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов |  |
| 2.1. | пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов для строительства (обшивки) стен жилых зданий | 740 |
| 2.2. | пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов прочих | 1850 |

- ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- Настоящие Правила разработаны сотрудниками ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» Министерства здравоохранения Республики Беларусь (к.м.н. Л.В. Половинкин, Ю.А. Соболь, к.м.н. С.С. Худницкий, к.х.н. М.Л. Шакун, к.б.н. Н.В. Дудчик, Ю.А. Присмотров, Г.В. Лисовская).

Рецензенты: заведующий кафедрой гигиены труда УО «Белорусский государственный медицинский университет» доцент И.П. Семенов; зав. лабораторным отделом ГУ «Республиканский ЦГЭиОЗ» В.В. Гулин; зав. отделением гигиены труда ГУ «Минский облЦГЭиОЗ» О.Р. Магер.

2.	Утверждены постановлением Главного государственного сани-тарного врача Республики Беларусь от 22 ноября 2006 г. № 147.

3.	Введены взамен Санитарных правил и норм 2.1.2.14-51-2005 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 26 декабря 2005 г. № 262.