| РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ Міністэрства аховы здароўя ГАЛОЎНЫ ДЗЯРЖАЎНЫ САНІТАРНЫ ЎРАЧ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ |  | РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ Министерство здравоохранения ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ |
| --- | --- | --- |
| вул.Мяснікова, 39, 220048, г.Мінск факс 200-64-59 Е-mail:mrimzha@belcmt.by | Телефон 222-69-97 | ул.Мясникова, 39, 220048, г.Минск факс 200-64-59 Е-mail:mrimzha@belcmt.by |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 августа 1997 .№ 10-54-97

О введении в действие

санитарных правил и норм,

гигиенических нормативов

«Критерии гигиенической безопасности

искусственных и синтетических волокон»

В.П. Филонов

УТВЕРЖДЕНО

Главным государственным санитарным врачом

Республики Беларусь В.П.Филоновым

13 августа 1997 г.№ 10-54-97

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КРИТЕРИИ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ИСКУССТВЕННЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН

Минск - 1997

1. РАЗРАБОТАНЫ: Белорусским научно-исследовательским санитарно-гигиеническим институтом (к.м.н. Половинкин, к.м.н. Стельмах В.А., к.х.н. Марусич Н.И., к.м.н. Шевляков В.В., Присмотров Ю.А., Цай Т.В., Эрм Г.И.).

ВНЕСЕНЫ: Министерством здравоохранения Республики Беларусь

2. ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ

3. Настоящий нормативный документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Главного управления гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Республики Беларусь.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения ............................................................ .  4

2. Определения...........................................................................  5

3. Общие санитарно-гигиенические требования....................  6

4. Критерии и нормативные показатели гигиенической безопасности искусственных и синтетических волокон........ 8

Приложение А ................................................................. 12

Санитарные правила и нормы Республики Беларусь

Критерии  гигиенической     	 СанПиН

безопасности искусственных и

синтетических волокон        		Nо 10-54-97

Дата введения 20-08-1997

- Область применения

Широкий ассортимент выпускаемых искусственных (вискозные, медноаммиачные, ацетатные) и синтетических (полиамидные, поливилхлоридные, перхлорвиниловые, полиэфирные, полиакрилонитрильные, полинозные, полипропиленовые, полиэтиленовые, фторсодержащие) волокон и их повсеместное применение в качестве полуфабриката в различных отраслях промышленности (легкая, трикотажная, швейная и т.д.) обуславливает необходимость использования санитарных правил и критериев их гигиенической безопасности для осуществления предупредительного и текущего государственного санитарного надзора (госсаннадзора). В настоящее время отсутствуют единые методические подходы к изучению искусственных и синтетических волокон (далее по тексту волокон), что осложняет проведение их комплексной гигиенической оценки и разработку рекомендаций по безопасному применению.

Настоящие санитарные правила и нормы (СанПиН) устанавливают критерии гигиенической безопасности волокон, а также нормативные показатели, обеспечивающие исключение негативного влияния на здоровья населения при их применение для различных целей.

Требования настоящих СанПиН распространяются на волокна, производимые, ввозимые, реализуемые и применяемые на территории Республики Беларусь, и обязательны для соблюдения органами, предприятиями, учреждениями, организациями и иными субъектами хозяйствования, независимо от подчиненности и форм собственности, общественными объединениями, должностными лицами и гражданами.

2. Определения

В настоящих СанПиН применяют следующие термины:

Синтетические волокна - продукция, получаемая из мономеров путем химического синтеза.

Искусственные волокна - продукция, получаемая из природных материалов или продуктов их превращения.

Гигиеническая безопасность волокон - отсутствие миграции из готовой продукции в окружающую среду (воздух, модельные среды) мономеров и других химических ингредиентов синтеза в количествах, превышающих регламентируемые величины, а также токсического, раздражающего, сенсибилизирующего, канцерогенного, мутагенного, эмбриотропного или иного неблагоприятного действия на здоровье человека при их применении по назначению.

Гигиеническая безопасность волокон гарантируется соблюдением при их производстве, транспортировании, хранении, реализации и применении требований санитарных правил, норм и гигиенических нормативов, а также других действующих нормативных документов.

Допустимые количества миграции (ДКМ) - гигиенический регламент, определяющий предельный уровень выделения химических веществ из волокна в модельные среды, не способный оказывать неблагоприятного влияния на организм человека.

Нормы остаточного содержания мономеров на волокне - количество исходных мономеров синтеза волокон (мг/кг), не вступивших в реакцию полимеризации, и не способных оказывать неблагоприятного влияния на организм человека.

Срок годности - интервал времени, ограничивающий возможность использования конкретных волокон по назначению, в течение которого действуют гарантийные обязательства изготовителя в том, что производимая продукция сохранит свои первоначальные свойства (потребительские качества и нормативные показатели гигиенической безопасности).

3. Общие санитарно-гигиенические требования

3.1. Производимые, реализуемые и применяемые волокна должны быть безопасны для здоровья человека при использовании по назначению.

3.2. Производство волокон, а также оборудование, материалы и изделия, контактирующие с готовой продукцией в процессе изготовления,

хранения, транспортирования и реализации, должны отвечать требованиям,

предъявляемым СанПиН No 11-09-94 и СП No 4783-88 (приложение А).

3.3. Строительство новых и реконструкция действующих предприятий по производству волокон, внедрение новых технологических процессов и оборудования, постановка на производство новых наименований продукции для их изготовления не допускается без согласования с органами госсаннадзора.

3.4. Нормативная документация на волокна и сырьевые материалы (стандарты, технические условия, технологические регламенты и др.) при их производстве, транспортировании, хранении, реализации и использовании должна соответствовать требованиям настоящих и других действующих СанПиН. Полная номенклатура нормативных показателей гигиенической безопасности и сроки годности, требуемая маркировочная информация на упаковке конкретных видов волокон устанавливаются на стадиях разработки, пересмотра и согласования нормативной документации в установленном порядке.

3.5. Номенклатура, качество и дозировка используемых для изготовления волокон сырьевых материалов (ингредиентов), а также технологические процессы производства должны обеспечивать гигиеническую безопасность готовой продукции согласно требований настоящих СанПиН.

3.6. Упаковка, условия транспортирования, хранения и реализации волокон должны соответствовать требованиям нормативной документации на конкретные виды продукции и обеспечивать ее сохранность и гигиеническую безопасность.

3.7. На упаковке производимых волокон должна быть четко выполненная и легко читаемая несмываемая маркировка, содержащая следующую информацию*:

- наименование волокна;

- наименование и местонахождение (страна, город) предприятия-изготовителя;

__________________________________________________________________

* - при невозможности по объективным причинам размещения на продукции или упаковке необходимой информации, она должна быть представлена на этикетках, ярлыках, лентах, карточках-вкладышах и т.п., прикрепляемых или прилагаемых к волокну.

- при реализации импортируемого волокна информация, предусмотренная п. 3.7, должна быть представлена потребителю на белорусском или русском языках на карточках-вкладышах, этикетках и др.

- назначение (для волокон, предназначенных для изготовления изделий, контактирующих с кожными покровами);

- ограничения применения и предупреждения (при необходимости);

- срок годности (конкретная дата,  включающая месяц и год);

- условия хранения (при необходимости указания особых условий - микроклиматических, без доступа света и т.д.);

- обозначение нормативной документации  на данную продукцию.

3.8. Производство, реализация и использование волокон и сырьевых материалов для их изготовления допускаются при наличии Удостоверения о государственной гигиенической регистрации, выданного Министерством здравоохранения Республики Беларусь, и сертификата соответствия, выданного в Национальной системе сертификации Республики Беларусь.

3.9. По истечению срока годности волокна подлежат изъятию из реализации в установленном порядке.

3.10. Контроль соответствия качества и гигиенической безопасности сырья и производимых волокон требованиям нормативной документации осуществляют лаборатории предприятий-изготовителей или другие специализированные лаборатории, аттестованные Министерством здравоохранения и аккредитованные в Системе аккредитации поверочных и испытательных лабораторий Республики Беларусь. Лабораторные исследования по нормативным показателям гигиенической безопасности должны проводиться в соответствии с методиками, утвержденными Министерством здравоохранения или регламентированными действующими нормативными документами Республики Беларусь.

3.11. Надзор за соответствием условий производства, транспортирования, хранения, реализации и применения волокон требованиям санитарных правил, норм и гигиенических нормативов; контроль за работой ведомственных лабораторий, выборочный лабораторный контроль нормативных показателей гигиенической безопасности производимой, реализуемой и применяемой продукции, а также ее лабораторные исследования для государственной гигиенической регламентации и регистрации осуществляют органы и учреждения Госсаннадзора.

4. Критерии и нормативные показатели гигиенической безопасности волокон

4.1. Волокна должны отвечать следующим требованиям гигиенической безопасности:

- волокна не должны оказывать на организм общетоксического, раздражающего, аллергенного и канцерогенного действия;

- волокна не должна быть источником запаха и выделения вредных химических соединений, потенциально опасных для здоровья, в количествах, превышающих гигиенические регламенты (ДКМ), а также норм остаточного содержания мономеров на волокне;

- волокна должны быть химически стабильны и в течение всего срока годности, выдерживать режимы дезинфекции и стерилизации (при необходимости).

4.2. Производимые и реализуемые волокна должны соответствовать нормативно-качественным характеристикам и показателям гигиенической безопасности, приведенным в таблицах 1-5.

Таблица 1

Органолептические показатели вытяжек из волокна
 в различные модельные среды

| Показатель | Наименование модельных сред и их нормативно-качественная характеристика, балл |  |
| --- | --- | --- |
|  | воздушная среда | жидкие среды |
| Внешний вид | - | прозрачная без посторонних примесей |
| Запах | не более 2 | не более 2 |
| Вкус | привкус | не более 2 |

Таблица 2

Факультативные санитарно-химические показатели вытяжек из волокна (водная модельная среда)

| Показатель | Единица измерения | Допустимый уровень |
| --- | --- | --- |
| ΔрН |  | + 1,0 |
| Окисляемость | мг О2/л | не более 15,0 |
| Бромируемость | мг Вr2/л | не более 10,0 |

Таблица 3

Нормы остаточного содержание мономеров в полиакрилонитриловом волокне Нитрон Д

| Название мономера | Содержание мономера в волокне, г/кг |
| --- | --- |
| Нитрил акриловой кислоты | 0,0015 |
| Диметилформамид | 2,0 |

Таблица 4

Гигиенические регламенты содержания вредных веществ, способных мигрировать из волокон, в различные модельные среды

| Наименование вещества | Нормативная величина для модельных сред |  |
| --- | --- | --- |
|  | воздушная, ДУ, мг/м3* | жидкая, ДКМ, мг/л** |
| Акрилонитрил | 0,03 | 0,02 |
| Аммиак | 0,04 | 2,0 |
| Ацетальдегид | 0,01 | 0,2 |
| Ацетон | 0,35 | 2,2 |
| Винил хлористый | 0,005 | 0,01 |
| Гексаметилендиамин | 0,001 | 0,01 |
| Дибутилфталат | 0,05 | 0,25 |
| Диоктилфталат | 0,05 | 2,0 |
| Диметилтерефталат | 0,01 | 1,5 |
| Диметилформамид | 0,03 | 10,0 |
| Капролактам | 0,06 | 1,0 |
| Медь | 0,002 | 0,1 |
| Метилметакрилат | 0,01 | 0,01 |
| Метилакрилат | 0,01 | 0,02 |
| Окись этилена | 0,03 | - |
| Спирт метиловый | 0,5 | 0,2 |
| Сероуглерод | 0,005 | 1,0 |
| Уксусная кислота | 0,06 | 1,0 |
| Формальдегид | 0,01/0,003* | 0,1 |
| Хлористый водород | 0,2 | 300,0 (по хлорид-иону) |
| Этиленгликоль | 0,3 | 1,0 |

* - при отсутствии ДУ миграции вредных веществ из волокна в воздушную среду, временно (сроком на 3 года) допускается использовать в качестве гигиенического регламента их ПДКс.с. для атмосферного воздуха с соответствующим обоснованием; ДУ миграции формальдегида для волокон, контактирующим с кожными покровами;

** - при отсутствии ДКМ для вытяжек из волокон (жидкая модельная среда), временно (сроком на 3 года) допускается использовать в качестве гигиенического регламента ПДК для воды водоемов и/или ДКМ для полимерных материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, с соответствующим обоснованием.

Таблица 5

Токсиколого-гигиенические показатели

(вытяжки из волокон)

| Н а и м е н о в а н и е п о к а з а т е л я | Характеристика степени воздействия на организм |
| --- | --- |
| Острая пероральная токсичность | Отсутствие токсического действия (гибели животных и симптомов интоксикации) при однократном внутрижелудочном введении белым крысам в объеме 5 мл/200 грамм массы тела |
| Местно-раздражающие свойства при однократном эпикутанном воздействии | Отсутствие признаков раздражения, клинических симптомов интоксикации и гибели животных при однократном нанесении на кожные покровы (время экспозиции 4 часа, площадь 4х4 см - крысы, 7х8 см - кролики; объем 20 мкл/см2) |
| Ирритативное действие на слизистые оболочки | Отсутствие признаков раздражения слизистых оболочек глаз кроликов при 5-кратных инстилляциях (объем 50-100 мкл) в конъюнктивальный мешок |
| Субхроническая пероральная токсичность | Отсутствие токсического действия (явлений материальной и функциональной кумуляции) при 30 суточном введении в желудок белых крыс в объеме по 20 мл/кг ежедневно |
| Субхроническая эпикутанная токсичность | Отсутствие признаков раздражения, клинических симптомов интоксикации; достоверных изменений показателей (физиологических, гематологических, биохимических, иммунологических, патоморфологических и пр.) и гибели животных при 30 суточном нанесении на кожные покровы (время ежедневной экспозиции 4 часа; крысы - "пробирочный" метод, кролики площадь- 7х8 см; объем 20 мкл/см2) |
| Сенсибилизирующая способность | Отсутствие аллергенной активности при тестировании на белых мышах или морских свинках-альбиносах (для волокон, предназначенных для изготовления изделий, контактирующих с кожными покровами); 4 класс аллергенной активности (волокна иного назначения), согласно МУ No _______ |
| Мутагенная и канцерогенная активность | Отсутствие специфических эффектов |

Приложение А

(справочное)

"Санитарные правила для производств синтетических полимерных материалов и предприятий по их переработке".- М: МЗ СССР, 1988.- No 4783-88. СанПин No 11-09-94 "Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию".