|  |  | УТВЕРЖДЕНО Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 30.12.2014 № 119 |
| --- | --- | --- |
| Гигиенический норматив «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами» |  |  |

# Таблица 1

Гигиенические показатели и нормативы веществ, выделяющихся из материалов, изделий, контактирующих с пищевыми продуктами

| Наименование материала, изделия | Контролируемые показатели | ДКМ, мг/дм3 | ПДКв, мг/дм3 | Класс опасности | ПДКс.с., мг/м3 | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Полимерные материалы и пластические массы на их основе |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Полиэтилен (низкого и высокого давления), полипропилен, сополимеры пропилена с этиленом, полибутилен, полиизобутилен, комбинированные материалы на основе полиолефинов | Формальдегид | 0,100 | - | 2 | 0,003* | 2 |
|  | Ацетальдегид | - | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 |
|  | Этилацетат | 0,100 | - | 2 | 0,100 | 4 |
|  | Гексан | 0,100 | - | 4 | - | - |
|  | Гептан | 0,100 | - | 4 | - | - |
|  | Гексен | - | - | - | 0,085 | 3 |
|  | Гептен | - | - | - | 0,065 | 3 |
|  | Ацетон | 0,100 | - | 3 | 0,350 | 4 |
|  | Спирты: |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | 0,200 | - | 2 | 0,500 | 3 |
|  | пропиловый | 0,100 | - | 4 | 0,300 | 3 |
|  | изопропиловый | 0,100 | - | 4 | 0,600 | 3 |
|  | бутиловый | 0,500 | - | 2 | 0,100 | 3 |
|  | изобутиловый | 0,500 | - | 2 | 0,100 | 4 |
| 1.2. Полистирольные пластики: |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Полистирол блочный, ударопрочный | Стирол | 0,010 | - | 2 | 0,002 | 2 |
|  | Спирты: |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | 0,200 | - | 2 | 0,500 | 3 |
|  | бутиловый | 0,500 | - | 2 | 0,100 | 3 |
|  | Формальдегид | 0,100 | - | 2 | 0,003* | 2 |
|  | Бензол | - | 0,010 | 2 | 0,100 | 2 |
|  | Толуол | - | 0,500 | 4 | 0,600 | 3 |
|  | Этилбензол | - | 0,010 | 4 | 0,020 | 3 |
| 1.2.2. Сополимер стирола с акрилонитрилом | Стирол | 0,010 | - | 2 | 0,002 | 2 |
|  | Акрилонитрил | 0,020 | - | 2 | 0,030 | 2 |
|  | Формальдегид | 0,100 | - | 2 | 0,003* | 2 |
|  | Бензальдегид | - | 0,003 | 4 | 0,040 | 3 |

_________________________

*Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха.

| 1.2.3. АБС-пластики (акрилонитрилбутадиенстирол) | Стирол | 0,010 | - | 2 | 0,002 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Акрилонитрил | 0,020 | - | 2 | 0,030 | 2 |
|  | Альфа-метилстирол | - | 0,100 | 3 | 0,040 | 3 |
|  | Бензол | - | 0,010 | 2 | 0,100 | 2 |
|  | Толуол | - | 0,500 | 4 | 0,600 | 3 |
|  | Этилбензол | - | 0,010 | 4 | 0,020 | 3 |
|  | Бензальдегид | - | 0,003 | 4 | 0,040 | 3 |
|  | Ксилолы (смесь изомеров) | - | 0,050 | 3 | 0,200 | 3 |
| 1.2.4. Сополимер стирола с метилметакрилатом | Стирол | 0,010 | - | 2 | 0,002 | 2 |
|  | Метилметакрилат | 0,250 | - | 2 | 0,010 | 3 |
|  | Метиловый спирт | 0,200 | - | 2 | 0,500 | 3 |
|  | Формальдегид | 0,100 | - | 2 | 0,003* | 2 |
| 1.2.5. Сополимер стирола с метилметакрилатом и акрилонитрилом | Стирол | 0,010 | - | 2 | 0,002 | 2 |
|  | Метилметакрилат | 0,250 | - | 2 | 0,010 | 3 |
|  | Акрилонитрил | 0,020 | - | 2 | 0,030 | 2 |
|  | Метиловый спирт | 0,200 | - | 2 | 0,500 | 3 |
|  | Формальдегид | 0,100 | - | 2 | 0,003* | 2 |
| 1.2.6. Сополимер стирола с альфаметилстиролом | Стирол | 0,010 | - | 2 | 0,002 | 2 |
|  | α-метилстирол | - | 0,100 | 3 | 0,040 | 3 |
|  | Бензальдегид | - | 0,003 | 4 | 0,040 | 3 |
|  | Ацетофенон | - | 0,100 | 3 | 0,003 | 3 |
| 1.2.7. Сополимеры стирола с бутадиеном | Стирол | 0,010 | - | 2 | 0,002 | 2 |
|  | Бутадиен | - | 0,050 | 4 | 1,000 | 4 |
|  | Ацетальдегид | - | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 |
|  | Ацетон | 0,100 | - | 3 | 0,350 | 4 |
|  | Спирты: |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | 0,200 | - | 2 | 0,500 | 3 |
|  | бутиловый | 0,500 | - | 2 | 0,100 | 3 |
|  | Ксилолы (смесь изомеров) | - | 0,050 | 3 | 0,200 | 3 |
| 1.2.8. Вспененные полистиролы | Стирол | 0,010 | - | 2 | 0,002 | 2 |
|  | Бензол | - | 0,010 | 2 | 0,100 | 2 |
|  | Толуол | - | 0,500 | 4 | 0,600 | 3 |
|  | Этилбензол | - | 0,010 | 4 | 0,020 | 3 |
|  | Кумол (изопропил бензол) | - | 0,100 | 3 | 0,014 | 4 |
|  | Метиловый спирт | 0,200 | - | 2 | 0,500 | 3 |
|  | Формальдегид | 0,100 | - | 2 | 0,003* | 2 |
| 1.3. Поливинилхлоридные пластики | Винил хлористый | 0,010 1,0мг/г (1ppm) готового изделия | - | 2 | 0,010 | 1 |
|  | Ацетальдегид | - | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 |
|  | Ацетон | 0,100 | - | 3 | 0,350 | 4 |
|  | Спирты: |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | 0,200 | - | 2 | 0,500 | 3 |
|  | пропиловый | 0,100 | - | 4 | 0,300 | 3 |
|  | изопропиловый | 0,100 | - | 4 | 0,600 | 3 |
|  | бутиловый | 0,500 | - | 2 | 0,100 | 3 |
|  | изобутиловый | 0,500 | - | 2 | 0,100 | 4 |

___________________________

*Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха.

|  |  | Бензол | - | 0,010 | 2 | 0,100 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Толуол | - | 0,500 | 4 | 0,600 | 3 |
|  |  | Цинк (Zn) | 1,000 | - | 3 | - | - |
|  |  | Олово (Sn) | - | 2,000 | 3 | - | - |
|  |  | Диоктилфталат | 2,000 | - | 3 | 0,020 | - |
|  |  | Дибутилфталат | Не допускается |  |  |  |  |
| 1.4. Полимеры на основе винилацетата и его производных: поливинилацетат поливиниловый спирт сополимерная дисперсия винилацетата с дибутилмалеинатом |  | Винилацетат | - | 0,200 | 2 | 0,150 | 3 |
|  |  | Формальдегид | 0,100 | - | 2 | 0,003* | 2 |
|  |  | Ацетальдегид | - | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 |
|  |  | Гексан | 0,100 | - | 4 | - | - |
|  |  | Гептан | 0,100 | - | 4 | - | - |
| 1.5. Полиакрилаты |  | Гексан | 0,100 | - | 4 | - | - |
|  |  | Гептан | 0,100 | - | 4 | - | - |
|  |  | Акрилонитрил | 0,020 | - | 2 | 0,030 | 2 |
|  |  | Метилакрилат | - | 0,020 | 4 | 0,010 | 4 |
|  |  | Метилметакрилат | 0,250 | - | 2 | 0,010 | 3 |
|  |  | Бутилакрилат | - | 0,010 | 4 | 0,0075 | 2 |
| 1.6.Полиорганосилаксаны (силиконы) |  | Формальдегид | 0,100 | - | 2 | 0,003* | 2 |
|  |  | Ацетальдегид | - | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 |
|  |  | Фенол | 0,050 | - | 4 | 0,003 | 2 |
|  |  | Спирты: |  |  |  |  |  |
|  |  | метиловый | 0,200 | - | 2 | 0,500 | 3 |
|  |  | бутиловый | 0,500 | - | 2 | 0,100 | 3 |
|  |  | Бензол | - | 0,010 | 2 | 0,100 | 2 |
| 1.7. Полиамиды: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. Полиамид 6 (поликапроамид, капрон) | Е-капролактам |  | 0,500 | - | 4 | 0,060 | 3 |
|  | Бензол |  | - | 0,010 | 2 | 0,100 | 2 |
|  | Фенол |  | 0,050 | - | 4 | 0,003 | 2 |
| 1.7.2. Полиамид 66 (полигексаметиленадипамид, найлон) | Гексаметилендиамин |  | 0,010 | - | 2 | 0,001 | 2 |
|  | Метиловый спирт |  | 0,200 | - | 2 | 0,500 | 3 |
|  | Бензол |  | - | 0,010 | 2 | 0,100 | 2 |
| 1.7.3. Полиамид 610 (полигексаметиленсебацинамид) | Гексаметилендиамин |  | 0,010 | - | 2 | 0,001 | 2 |
|  | Метиловый спирт |  | 0,200 | - | 2 | 0,500 | 3 |
|  | Бензол |  | - | 0,010 | 2 | 0,100 | 2 |
| 1.8. Полиуретаны | Этиленгликоль |  | - | 1,000 | 3 | 1,000 | - |
|  | Ацетальдегид |  | - | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 |
|  | Формальдегид |  | 0,100 | - | 2 | 0,003* | 2 |
|  | Этилацетат |  | 0,100 | - | 2 | 0,100 | 4 |
|  | Бутилацетат |  | - | 0,100 | 4 | 0,100 | 4 |
|  | Ацетон |  | 0,100 | - | 3 | 0,350 | 4 |
|  | Спирты: |  |  |  |  |  |  |
|  | метиловый |  | 0,200 | - | 2 | 0,500 | 3 |
|  | пропиловый |  | 0,100 | - | 4 | 0,300 | 3 |
|  | изопропиловый |  | 0,100 | - | 4 | 0,600 | 3 |
|  | Бензол |  | - | 0,010 | 2 | 0,100 | 2 |
|  | Толуол |  | - | 0,500 | 4 | 0,600 | 3 |

___________________________

*Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха.

| 1.9. Полиэфиры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9.1. Полиэтилен-оксид | Формальдегид | 0,100 | - |  | 2 |  | 0,003* | 2 |  |
|  | Ацетальдегид | - | 0,200 |  | 4 |  | 0,010 | 3 |  |
| 1.9.2. Полипропилен-оксид | Метилацетат | - | 0,100 |  | 3 |  | 0,070 | 4 |  |
|  | Ацетон | 0,100 | - |  | 3 |  | 0,350 | 4 |  |
|  | Формальдегид | 0,100 | - |  | 2 |  | 0,003* | 2 |  |
|  | Ацетальдегид | - | 0,200 |  | 4 |  | 0,010 | 3 |  |
| 1.9.3.Политетра-метиленоксид | Пропиловый спирт | 0,100 | - |  | 4 |  | 0,300 | 3 |  |
|  | Ацетальдегид | - | 0,200 |  | 4 |  | 0,010 | 3 |  |
|  | Формальдегид | 0,100 | - |  | 2 |  | 0,003* | 2 |  |
| 1.9.4. Полифениленоксид | Фенол | 0,050 | - |  | 4 |  | 0,003 | 2 |  |
|  | Формальдегид | 0,100 | - |  | 2 |  | 0,003* | 2 |  |
|  | Метиловый спирт | 0,200 | - |  | 2 |  | 0,500 | 3 |  |
| 1.9.5. Полиэтилен-терефталат и сополимеры на основе терефталевой кислоты | Ацетальдегид | - | 0,200 |  | 4 |  | 0,010 | 3 |  |
|  | Этиленгликоль | - | 1,000 |  | 3 |  | 1,000 | - |  |
|  | Диметилтерефталат | - | 1,500 |  | 4 |  | 0,010 | - |  |
|  | Формальдегид | 0,100 | - |  | 2 |  | 0,003* | 2 |  |
|  | Спирты: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | 0,200 | - | 2 |  | 0,500 |  |  | 3 |
|  | бутиловый | 0,500 | - | 2 |  | 0,100 |  |  | 3 |
|  | изобутиловый | 0,500 | - | 2 |  | 0,100 |  |  | 4 |
|  | Ацетон | 0,100 | - | 3 |  | 0,350 |  |  | 4 |
| 1.9.6. Поликарбонат | Фенол | 0,050 | - | 4 |  | 0,003 |  |  | 2 |
|  | Метиленхлорид | - | 7,500 | 3 |  | - |  |  | - |
|  | Хлорбензол | - | 0,020 | 3 |  | 0,100 |  |  | 3 |
| 1.9.7. Полисульфон | Бензол | - | 0,010 | 2 |  | 0,100 |  |  | 2 |
|  | Фенол | 0,050 | - | 4 |  | 0,003 |  |  | 2 |
| 1.9.8. Полифениленсульфид | Фенол | 0,050 | - | 4 |  | 0,003 |  |  | 2 |
|  | Ацетальдегид | - | 0,200 | 4 |  | 0,010 |  |  | 3 |
|  | Метиловый спирт | 0,200 | - | 2 |  | 0,500 |  |  | 3 |
|  | Дихлорбензол | - | 0,002 | 3 |  | 0,030 |  |  | - |
|  | Бор (В) | 0,500 | - | 2 |  | - |  |  | - |
| 1.9.9. При использовании в качестве связующего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.9.1. Фенолоформальдегидных смол | Фенол | 0,050 | - | 4 |  | 0,003 |  |  | 2 |
|  | Формальдегид | 0,100 | - | 2 |  | 0,003* |  |  | 2 |
| 1.9.9.2. Кремний органических смол | Формальдегид | 0,100 | - | 2 |  | 0,003* |  |  | 2 |
|  | Ацетальдегид | - | 0,200 | 4 |  | 0,010 |  |  | 3 |
|  | Фенол | 0,050 | - | 4 |  | 0,003 |  |  | 2 |
|  | Спирты: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | 0,200 | - | 2 |  | 0,500 |  |  | 3 |
|  | бутиловый | 0,500 | - | 2 |  | 0,100 |  |  | 3 |
|  | Бензол | - | 0,010 | 2 |  | 0,100 |  |  | 2 |
| 1.9.9.3. Эпоксидных смол | Эпихлоргидрин | 0,100 | - | 2 |  | 0,200 |  |  | 2 |
|  | Фенол | 0,050 | - | 4 |  | 0,003 |  |  | 2 |
|  | Формальдегид | 0,100 | - | 2 |  | 0,003* |  |  | 2 |
| 1.10. Фторопласты: фторопласт-3 фторопласт-4, тефлон | Фтор-ион (суммарно) | 0,500 | - | 2 |  | - |  |  | - |
|  | Формальдегид | 0,100 | - | 2 |  | 0,003* |  |  | 2 |
|  | Гексан | 0,100 | - | 4 |  | - |  |  | - |
|  | Гептан | 0,100 | - | 4 |  | - |  |  | - |

___________________________

*Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха.

| 1.11. Пластмассы на основе фенолоальдгидных смол (фенопласты) | Формальдегид | 0,100 | - | 2 | 0,003* | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ацетальдегид | - | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 |
|  | Фенол | 0,050 | - | 4 | 0,003 | 2 |
| 1.12. Полиформаль-дегид | Формальдегид | 0,100 | - | 2 | 0,003* | 2 |
|  | Ацетальдегид | - | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 |
| 1.13. Аминопласты (массы прессованные карбамидо- и меламиноформальдегиные) | Формальдегид | 0,100 | - | 2 | 0,003* | 2 |
| 1.14. Полимерные материалы на основе эпоксидных смол | Эпихлоргидрин | 0,100 | - | 2 | 0,200 | 2 |
|  | Фенол | 0,050 | - | 4 | 0,003 | 2 |
|  | Формальдегид | 0,100 | - | 2 | 0,003* | 2 |
| 1.15. Иономерные смолы, в т.ч. серлин | Формальдегид | 0,100 | - | 2 | 0,003* | 2 |
|  | Ацетальдегид | - | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 |
|  | Метиловый спирт | 0,200 | - | 2 | 0,500 | 3 |
|  | Цинк (Zn) | 1,000 | - | 3 | - | - |
| 1.16. Целлюлоза | Этилацетат | 0,100 | - | 2 | 0,100 | 4 |
|  | Формальдегид | 0,100 | - | 2 | 0,003* | 2 |
|  | Бензол | - | 0,010 | 2 | 0,100 | 2 |
|  | Ацетон | 0,100 | - | 3 | 0,350 | 4 |
| 1.17. Эфирцеллюлозные пластмассы (этролы) | Этилацетат | 0,100 | - | 2 | 0,100 | 4 |
|  | Ацетальдегид | - | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 |
|  | Формальдегид | 0,100 | - | 2 | 0,003* | 2 |
|  | Спирты: |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | 0,200 | - | 2 | 0,500 | 3 |
|  | изобутиловый | 0,500 | - | 2 | 0,100 | 4 |
|  | Ацетон | 0,100 | - | 3 | 0,350 | 4 |
| 1.18. Коллаген (биополимер) | Формальдегид** | 0,100 | - | 2 | 0,003* | 2 |
|  | Ацетальдегид | - | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 |
|  | Этилацетат | 0,100 | - | 2 | 0,100 | 4 |
|  | Бутилацетат | - | 0,100 | 4 | 0,100 | 4 |
|  | Ацетон | 0,100 | - | 3 | 0,350 | 4 |
|  | Спирты: |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | 0,200 | - | 2 | 0,500 | 3 |
|  | пропиловый | 0,100 | - | 4 | 0,300 | 3 |
|  | изопропиловый | 0,100 | - | 4 | 0,600 | 3 |
|  | бутиловый | 0,500 | - | 2 | 0,100 | 3 |
|  | изобутиловый | 0,500 | - | 2 | 0,100 | 4 |
| 1.19. Резина и резино-пластиковые материалы (прокладки, уплотнители бидонов, уплотнительные кольца крышек для консервирования и т.д.). | Нитрил акриловой кислоты (НАК) | 0,02 | - | - | - | - |
|  | Тиурам Д | 0,03 | - | - | - | - |
|  | Каптакс | 0,15 | - | - | - | - |
|  | Цинк | 1,0 | - | - | - | - |
|  | Диоктилфталат | 2,0 | - | - | - | - |
|  | Дибутилфталат | Не допускается |  |  |  |  |

___________________________

*Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха.

**Для всех видов оболочек искусственных белковых суммарное количество альдегидов (в том числе формальдегида) ДКМ – 0,8 мг/л.

| 2. Парафины и воски |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Парафины и воски | Гексан | 0,100 | - | 4 | - | - |
|  | Гептан | 0,100 | - | 4 | - | - |
|  | Бенз(а)пирен | Не допускается |  | 1 | Не допускается |  |
|  | Ацетальдегид | - | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 |
|  | Формальдегид | 0,100 | - | 2 | 0,003* | 2 |
|  | Ацетон | 0,100 | - | 3 | 0,350 | 4 |
|  | Спирты: |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | 0,200 | - | 2 | 0,500 | 3 |
|  | бутиловый | 0,500 | - | 2 | 0,100 | 3 |
|  | Толуол | - | 0,500 | 4 | 0,600 | 3 |
| 3. Бумага, картон, пергамент, подпергамент |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Бумага | Этилацетат | 0,100 | - | 2 | 0,100 | 4 |
|  | Формальдегид | 0,100 | - | 2 | 0,003* | 2 |
|  | Ацетальдегид | - | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 |
|  | Ацетон | 0,100 | - | 3 | 0,350 | 4 |
|  | Спирты: |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | 0,200 | - | 2 | 0,500 | 3 |
|  | бутиловый | 0,500 | - | 2 | 0,100 | 3 |
|  | Толуол | - | 0,500 | 4 | 0,600 | 3 |
|  | Бензол | - | 0,010 | 2 | 0,100 | 2 |
|  | Свинец (Pb) | 0,030 | - | 2 | - | - |
|  | Цинк (Zn) | 1,000 | - | 3 | - | - |
|  | Мышьяк (As) | 0,050 |  | 2 |  |  |
|  | Хром (Cr 3+) | суммарно 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 6+) |  | - | 3 | - | - |
| 3.2. Бумага парафинированная дополнительно к показателям, указанным для бумаги, определять | Гексан | 0,100 | - | 4 | - | - |
|  | Гептан | 0,100 | - | 4 | - | - |
|  | Бенз(а)пирен | Не допускается |  |  |  |  |
| 3.3. Картон | Этилацетат | 0,100 | - | 2 | 0,100 | 4 |
|  | Бутилацетат | - | 0,100 | 4 | 0,100 | 4 |
|  | Ацетальдегид | - | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 |
|  | Формальдегид | 0,100 | - | 2 | 0,003* | 2 |
|  | Ацетон | 0,100 | - | 3 | 0,350 | 4 |
|  | Спирты: |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | 0,200 | - | 2 | 0,500 | 3 |
|  | изопропиловый | 0,100 | - | 4 | 0,600 | 3 |
|  | бутиловый | 0,500 | - | 2 | 0,100 | 3 |
|  | изобутиловый | 0,500 | - | 2 | 0,100 | 4 |
|  | Бензол | - | 0,010 | 2 | 0,100 | 2 |
|  | Толуол | - | 0,500 | 4 | 0,600 | 3 |
|  | Ксилолы смесь изомеров) | - | 0,050 | 3 | 0,200 | 3 |
|  | Свинец (Pb) | 0,030 | - | 2 | - | - |
|  | Цинк (Zn) | 1,000 | - | 3 | - | - |
|  | Мышьяк (As) | 0,050 | - | 2 | - | - |

________________________

* Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха.

|  | Хром (Cr 3+) | суммарно 0,100 | - | 3 | - |  | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Хром (Cr 6+) |  | - | 3 | - |  | - |  |
| 3.3.1. Картон мелованный дополнительно следует определять | Титан (Ti) | 0,100 | - | 3 | - |  | - |  |
|  | Алюминий (Al) | 0,500 | - | 2 | - |  | - |  |
|  | Барий (Ba) | 0,100 | - | 2 | - |  | - |  |
| 3.4. Картон макулатурный** | Бутилацетат | - | 0,100 | 4 | 0,100 |  | 4 |  |
|  | Этилацетат | 0,100 | - | 2 | 0,100 |  | 4 |  |
|  | Ацетальдегид | - | 0,200 | 4 | 0,010 |  | 3 |  |
|  | Спирты: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | 0,200 | - | 2 |  | 0,500 |  | 3 |
|  | бутиловый | 0,500 | - | 2 |  | 0,100 |  | 3 |
|  | Ацетон | 0,100 | - | 3 |  | 0,350 |  | 4 |
|  | Формальдегид | 0,100 | - | 2 |  | 0,003* |  | 2 |
|  | Бензол | - | 0,010 | 2 |  | 0,100 |  | 2 |
|  | Толуол | - | 0,500 | 4 |  | 0,600 |  | 3 |
|  | Ксилолы (смесь изомеров) | - | 0,050 | 3 |  | 0,200 |  | 3 |
|  | Свинец (Pb) | 0,030 | - | 2 |  | - |  | - |
|  | Цинк (Zn) | 1,000 | - | 3 |  | - |  | - |
|  | Мышьяк (As) | 0,050 | - | 2 |  | - |  | - |
|  | Хром (Cr 3+) | суммарно 0,100 | - | 3 |  | - |  | - |
|  | Хром (Cr 6+) |  | - | 3 |  | - |  | - |
|  | Кадмий (Cd) | 0,001 | - | 2 |  | - |  | - |
|  | Барий (Ba) | 0,100 | - | 2 |  | - |  | - |
| 3.5. Картон фильтровальный | Этилацетат | 0,100 | - | 2 |  | 0,100 |  | 4 |
|  | Ацетальдегид | - | 0,200 | 4 |  | 0,010 |  | 3 |
|  | Метиловый спирт | 0,200 | - | 2 |  | 0,500 |  | 3 |
|  | Ацетон | 0,100 | - | 3 |  | 0,350 |  | 4 |
|  | Формальдегид | 0,100 | - | 2 |  | 0,003* |  | 2 |
|  | Свинец (Pb) | 0,030 | - | 2 |  | - |  | - |
|  | Цинк (Zn) | 1,000 | - | 3 |  | - |  | - |
|  | Мышьяк (As) | 0,050 | - | 2 |  | - |  | - |
|  | Хром (Cr 3+) | суммарно 0,100 | - | 3 |  | - |  | - |
|  | Хром (Cr 6+) |  | - | 3 |  | - |  | - |
| 3.5.1. с добавлением полиамидэпи-хлоргидриновых смол | Е-капролактам | 0,500 | - | 4 |  | 0,060 |  | 3 |
|  | Фенол | 0,050 | - | 4 |  | 0,003 |  | 2 |
|  | Эпихлоргидрин | 0,100 | - | 2 |  | 0,200 |  | 2 |
| 3.5.2. с добавлением алюминия мелкодисперсного | Алюминий (Al) | 0,500 | - | 2 |  | - |  | - |
| 3.5.3. с добавлением диатомита | Алюминий (Al) | 0,500 | - | 2 |  | - |  | - |
|  | Кремний (Si) | - | 10,000 | 2 |  | - |  | - |
|  | Железо (Fe) | 0,300 | - | 3 |  | - |  | - |
|  | Свинец (Pb) | 0,030 | - | 2 |  | - |  | - |
|  | Марганец (Mn) | 0,100 | - | 3 |  | - |  | - |
|  | Бериллий (Be) | 0,0002 | - | 1 |  | - |  | - |
|  | Титан (Ti) | 0,100 | - | 3 |  | - |  | - |

_____________________

* Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха.

** Бумага и картон, содержащие макулатуру, могут быть использованы только для упаковки пищевых продуктов с влажностью не более 15%.

| 3.6. Пергамент растительный | Этилацетат | 0,100 | - |  |  | 2 | 0,100 |  |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Формальдегид | 0,100 | - |  |  | 2 | 0,003* |  |  | 2 |
|  | Спирты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Метиловый | 0,200 |  | - |  | 2 |  | 0,500 |  | 3 |
|  | пропиловый | 0,100 |  | - |  | 4 |  | 0,300 |  | 3 |
|  | изопропиловый | 0,100 |  | - |  | 4 |  | 0,600 |  | 3 |
|  | Бутиловый | 0,500 |  | - |  | 2 |  | 0,100 |  | 3 |
|  | изобутиловый | 0,500 |  | - |  | 2 |  | 0,100 |  | 4 |
|  | Ацетон | 0,100 |  | - |  | 3 |  | 0,350 |  | 4 |
|  | Свинец (Pb) | 0,030 |  | - |  | 2 |  | - |  | - |
|  | Цинк (Zn) | 1,000 |  | - |  | 3 |  | - |  | - |
|  | Мышьяк (As) | 0,050 |  | - |  | 2 |  | - |  | - |
|  | Медь (Cu) | 1,000 |  | - |  | 3 |  | - |  | - |
|  | Железо (Fe) | 0,300 |  |  | - | 3 | - |  |  | - |
|  | Хром (Cr 3+) | суммарно 0,100 |  |  | - | 3 | - |  |  | - |
|  | Хром (Cr 6+) |  |  |  | - | 3 | - |  |  | - |
| 3.7. Подпергамент (бумага с добавками, имитирующими свойства пергамента растительного) | Этилацетат | 0,100 |  |  | - | 2 | 0,100 |  |  | 4 |
|  | Формальдегид | 0,100 |  |  | - | 2 | 0,003* |  |  | 2 |
|  | Ацетальдегид | - |  |  | 0,200 | 4 | 0,010 |  |  | 3 |
|  | Фенол | 0,050 |  |  | - | 4 | 0,003 |  |  | 2 |
|  | Эпихлоргидрин | 0,100 |  |  | - | 2 | 0,200 |  |  | 2 |
|  | Е-капролактам | 0,500 |  |  | - | 4 | 0,060 |  |  | 3 |
|  | Спирты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Метиловый | 0,200 | - |  |  | 2 | 0,500 |  |  | 3 |
|  | пропиловый | 0,100 | - |  |  | 4 | 0,300 |  |  | 3 |
|  | изопропиловый | 0,100 | - |  |  | 4 | 0,600 |  |  | 3 |
|  | Бутиловый | 0,500 | - |  |  | 2 | 0,100 |  |  | 3 |
|  | изобутиловый | 0,500 | - |  |  | 2 | 0,100 |  |  | 4 |
|  | Ацетон | 0,100 | - |  |  | 3 | 0,350 |  |  | 4 |
|  | Бензол | - | 0,010 |  |  | 2 | 0,100 |  |  | 2 |
|  | Толуол | - | 0,500 |  |  | 4 | 0,600 |  |  | 3 |
|  | Ксилолы (смесь изомеров) | - | 0,050 |  |  | 3 | 0,200 |  |  | 3 |
|  | Цинк (Zn) | 1,000 | - |  |  | 3 | - |  |  | - |
|  | Свинец (Pb) | 0,030 | - |  |  | 2 | - |  |  | - |
|  | Хром (Cr 3+) | суммарно 0,100 | - |  |  | 3 | - |  |  | - |
|  | Хром (Cr 6+) |  | - |  |  | 3 | - |  |  | - |
|  | Мышьяк (As) | 0,050 | - |  |  | 2 | - |  |  | - |
|  | Титан (Ti) | 0,100 | - |  |  | 3 | - |  |  | - |
|  | Кадмий (Cd) | 0,001 | - |  |  | 2 | - |  |  | - |
| 4. Стекло и изделия из стекла** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Тара стеклянная для пищевых продуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. стекла бесцветные и полубелые | Бор (B) | 0,500 | - |  |  | 2 |  |  | - | - |
|  | Алюминий (Al) | 0,500 | - |  |  | 2 |  |  | - | - |
|  | Мышьяк (As) | 0,050 | - |  |  | 2 |  |  | - | - |
| 4.1.2. стекла зеленые | Алюминий (Al) | 0,500 | - |  |  | 2 |  |  | - | - |
|  | Хром (Cr 3+) | суммарно 0,100 | - |  |  | 3 |  |  | - | - |
|  | Хром (Cr 6+) |  | - |  |  | 3 |  |  | - | - |
|  | Медь (Cu) | 1,000 | - |  |  | 3 |  |  | - | - |
|  | Бор (B) | 0,500 | - |  |  | 2 |  |  | - | - |

___________________________

*Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха.

**ДКМ свинца и кадмия для стекла и изделий из него, керамических изделий, изделий из фарфора и фаянса приведены в таблице 2.

| 4.1.3. стекла коричневые | Алюминий (Al) |  | 0,500 |  | - |  | 2 |  | - |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марганец (Mn) |  | 0,100 |  | - |  | 3 |  | - |  |  | - |
|  | Бор (B) |  | 0,500 |  | - |  | 2 |  | - |  |  | - |
| 4.1.4. стекла хрустальные | Свинец (Pb) |  | * |  | - |  | 2 |  | - |  |  | - |
|  | Алюминий (Al) |  | 0,500 |  | - |  | 2 |  | - |  |  | - |
|  | Бор (B) |  | 0,500 |  | - |  | 2 |  | - |  |  | - |
|  | Кадмий (Cd) |  | * |  | - |  | 2 |  | - |  |  | - |
| 4.1.5. дополнительно при оценке бариевого хрусталя | Барий (Ba) |  | 0,100 |  | - |  | 2 |  | - |  |  | - |
| Дополнительно при окрашивании в: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6. голубой цвет |  | Хром (Cr 3+) |  | суммарно 0,100 |  | - |  | 3 |  | - | - |  |
|  |  | Хром (Cr 6+) |  |  |  | - |  | 3 |  | - | - |  |
|  |  | Медь (Cu) |  | 1,000 |  | - |  | 3 |  | - | - |  |
| 4.1.7. синий цвет |  | Кобальт (Со) |  | 0,100 |  | - |  | 2 |  | - | - |  |
| 4.1.8. красный цвет |  | Медь (Cu) |  | 1,000 |  | - |  | 3 |  | - | - |  |
|  |  | Марганец (Mn) |  | 0,100 |  | - |  | 3 |  | - | - |  |
| 4.1.9. желтый цвет |  | Хром (Cr 3+) |  | суммарно 0,100 |  | - |  | 3 |  | - | - |  |
|  |  | Хром (Cr 6+) |  |  |  | - |  | 3 |  | - | - |  |
|  |  | Кадмий (Cd) |  | * |  | - |  | 2 |  | - | - |  |
|  |  | Барий (Ba) |  | 0,100 |  | - |  | 2 |  | - | - |  |
| 4.2. Изделия из стекла с декоративным покрытием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. титаном, нитридом титана, диоксидом титана |  | Титан (Ti) |  | 0,100 |  | - |  | 3 |  | - | - |  |
|  |  | Алюминий (Al) |  | 0,500 |  | - |  | 2 |  | - | - |  |
|  |  | Бор (B) |  | 0,500 |  | - |  | 2 |  | - | - |  |
| 4.2.2. цирконием, нитридом циркония, диоксидом циркония |  | Бор (B) |  | 0,500 |  | - |  | 2 |  | - | - |  |
|  |  | Алюминий (Al) |  | 0,500 |  | - |  | 2 |  | - | - |  |
| 4.2.3. хромом |  | Хром (Cr 3+) |  | суммарно 0,100 |  | - |  | 3 |  | - | - |  |
|  |  | Хром (Cr 6+) |  |  |  | - |  | 3 |  | - | - |  |
|  |  | Кремний (Si) |  | - |  | 10,000 |  | 2 |  | - | - |  |
|  |  | Алюминий (Al) |  | 0,500 |  | - |  | 2 |  | - | - |  |
|  |  | Бор (B) |  | 0,500 |  | - |  | 2 |  | - | - |  |
| 5. Керамические изделия* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Керамические изделия |  | Бор (B) |  | 0,500 |  | - |  | 2 |  | - | - |  |
|  |  | Цинк (Zn) |  | 1,000 |  | - |  | 3 |  | - | - |  |
|  |  | Титан (Ti) |  | 0,100 |  | - |  | 3 |  | - | - |  |
|  |  | Алюминий (Al) |  | 0,500 |  | - |  | 2 |  | - | - |  |
|  |  | Барий (Ba) |  | 0,100 |  | - |  | 2 |  | - | - |  |
| 5.1.1.при использовании свинцовых глазурей |  | Свинец (Pb) |  | * |  | - |  | 2 |  | - | - |  |
| 5.1.2. при использовании селено-кадмиевых глазурей |  | Кадмий (Cd) |  | * |  | - |  | 2 |  | - | - |  |
| 5.1.3. при использовании баритовых глазурей |  | Барий (Ba) |  | 0,100 |  | - |  | 2 |  | - | - |  |

___________________________

*ДКМ свинца и кадмия для стекла и изделий из него, керамических изделий, изделий из фарфора и фаянса приведены в таблице 2.

| 5.1.4. при использовании красителей, обеспечивающих розово-коричневые оттенки и черный цвет | Марганец (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.5. при использовании зеленых и черных красителей | Медь (Cu) | 1,000 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 3+) | суммарно 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 6+) |  | - | 3 | - | - |
| 5.1.6. при использовании синих красителей | Кобальт (Со) | 0,100 | - | 2 | - | - |
| 5.1.7. при использовании желтых красителей | Кадмий (Cd) | ** | - | 2 | - | - |
|  | Хром (Cr 3+) | суммарно 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 6+) |  | - | 3 | - | - |
| 6. Изделия из фарфора и фаянса* |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Изделия из фарфора и фаянса с подглазурной росписью | Свинец (Pb) | * | - | 2 | - | - |
|  | Кадмий (Cd) | * | - | 2 | - | - |
| 6.1.1. При добавлении в массу окиси кобальта дополнительно следует определять: | Кобальт (Со) | 0,100 | - | 2 | - | - |
| 6.1.2. при использовании безсвинцовых глазурей | Алюминий (Al) | 0,500 | - | 2 | - | - |
|  | Бор (B) | 0,500 | - | 2 | - | - |
|  | Цинк (Zn) | 1,000 | - | 3 | - | - |
|  | Литий (Li) | - | 0,030 | 2 | - | - |
| 6.1.3. при использовании баритовых глазурей | Алюминий (Al) | 0,500 | - | 2 | - | - |
|  | Барий (Ba) | 0,100 | - | 2 | - | - |
|  | Бор (B) | 0,500 | - | 2 | - | - |
| При использовании окрашенных глазурей дополнительно следует определять: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4. розовые | Марганец (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - |
| 6.1.5. голубые | Кобальт (Со) | 0,100 | - | 2 | - | - |
|  | Медь (Cu) | 1,000 | - | 3 | - | - |
| 6.1.6. желтые | Хром (Cr 3+) | суммарно 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 6+) |  | - | 3 | - | - |
|  | Кадмий (Cd) | * | - | 2 | - | - |
| 6.2. Изделия из фарфора и фаянса с надглазурной росписью | Дополнительно контролируемые показатели определяются составом красок |  |  |  |  |  |
| 7. Эмалированная посуда |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Эмалированная посуда, полученная при использовании силикатных эмалей (фриттов) | Алюминий (Al) | 0,500 | - | 2 | - | - |
|  | Бор (B) | 0,500 | - | 2 | - | - |
|  | Железо (Fe) | 0,300 | - | 3 | - | - |
|  | Кобальт (Со) | 0,100 | - | 2 | - | - |
|  | Никель (Ni) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 3+) | суммарно 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 6+) |  | - | 3 | - | - |
|  | Марганец (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - |

__________________________

*ДКМ свинца и кадмия для стекла и изделий из него, керамических изделий, изделий из фарфора и фаянса приведены в таблице 2.

| 7.2. Эмалированная посуда, полученная при использовании титановых эмалей | Алюминий (Al) | 0,500 | - | 2 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бор (B) | 0,500 | - | 2 | - | - |
|  | Железо (Fe) | 0,300 | - | 3 | - | - |
|  | Кобальт (Со) | 0,100 | - | 2 | - | - |
|  | Никель (Ni) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Свинец (Pb) | 0,030 | - | 2 | - | - |
|  | Мышьяк (As) | 0,050 | - | 2 | - | - |
|  | Цинк (Zn) | 1,000 | - | 3 | - | - |
|  | Титан (Ti) | 0,100 | - | 3 | - | - |
| 8. Посуда с антипригарным покрытием |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Посуда с антипригарным покрытием на основе фторопласта | Фтор-ион (суммарно) | 0,500 | - | 2 | - | - |
|  | Ацетальдегид | - | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 |
|  | Спирты: |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | 0,200 | - | 2 | 0,500 | 3 |
|  | пропиловый | 0,100 | - | 4 | 0,300 | 3 |
|  | изопропиловый | 0,100 | - | 4 | 0,600 | 3 |
|  | бутиловый | 0,500 | - | 2 | 0,100 | 3 |
|  | изобутиловый | 0,500 | - | 2 | 0,100 | 4 |
|  | Ксилолы (смесь изомеров) | - | 0,050 | 3 | 0,200 | 3 |
| Антипригарное покрытие: |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. серого цвета | Титан (Ti) | 0,100 | - | 3 | - | - |
| 8.1.2. синего цвета | Кобальт (Со) | 0,100 | - | 2 | - | - |
| 8.1.3. коричневого цвета | Железо (Fe) | 0,300 | - | 3 | - | - |
| 8.1.4.зеленого цвета | Хром (Cr 3+) | суммарно 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 6+) |  | - | 3 | - | - |
| 8.1.5. розового цвета | Марганец (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - |
| 8.1.6. При нанесении покрытия на углеродистую и низколегированные стали | Железо (Fe) | 0,300 | - | 3 | - | - |
|  | Марганец (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - |
| 8.1.7. При нанесении покрытия на алюминий и алюминиевые сплавы | Алюминий (Al) | 0,500 | - | 2 | - | - |
|  | Медь (Cu) | 1,000 | - | 3 | - | - |
| 9.Полимерные материалы, используемые для лакированной упаковки |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Эпоксифенольные лаки | Эпихлоргидрин | 0,100 | - | 2 | 0,200 | 2 |
|  | Формальдегид | 0,100 | - | 2 | 0,003* | 2 |
|  | Фенол | 0,050 | - | 4 | 0,003 | 2 |
|  | Цинк (Zn) | 1,000 | - | 3 | - | - |
|  | Свинец (Pb) | 0,030 | - | 2 | - | - |
|  | Ксилолы (смесь изомеров) | - | 0,050 | 3 | 0,200 | 3 |
|  | Спирты: |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | 0,200 | - | 2 | 0,500 | 3 |
|  | пропиловый | 0,100 | - | 4 | 0,300 | 3 |
|  | бутиловый | 0,500 | - | 2 | 0,100 | 3 |
|  | изобутиловый | 0,500 | - | 2 | 0,100 | 4 |
|  | Ацетон | 0,100 | - | 3 | 0,350 | 4 |
|  | Этилбензол | - | 0,010 | 4 | 0,020 | 3 |

___________________________

*Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха.

| 9.2. Фенольно-масляные лаки | Формальдегид | 0,100 | - | 2 | 0,003* | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фенол | 0,050 | - | 4 | 0,003 | 2 |
|  | Свинец (Pb) | 0,030 | - | 2 | - | - |
| 9.3. Белковоустойчивые эмали, содержащие цинковую пасту | Эпихлоргидрин | 0,100 | - | 2 | 0,200 | 2 |
|  | Формальдегид | 0,100 | - | 2 | 0,003* | 2 |
|  | Цинк (Zn) | 1,000 | - | 3 | - | - |
|  | Свинец (Pb) | 0,030 | - | 2 | - | - |
| 9.4. Винилоргансоловое покрытие | Формальдегид | 0,100 | - | 2 | 0,003* | 2 |
|  | Ацетальдегид | - | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 |
|  | Фенол | 0,050 | - | 4 | 0,003 | 2 |
|  | Ацетон | 0,100 | - | 3 | 0,350 | 4 |
|  | Винилацетат | - | 0,200 | 2 | 0,150 | 3 |
|  | Винил хлористый | 0,010 | - | 2 | 0,010 | 1 |
|  | Спирты: |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | 0,200 | - | 2 | 0,500 | 3 |
|  | изопропиловый | 0,100 | - | 4 | 0,600 | 3 |
|  | бутиловый | 0,500 | - | 2 | 0,100 | 3 |
|  | изобутиловый | 0,500 | - | 2 | 0,100 | 4 |
|  | Ксилолы (смесь изомеров) | - | 0,050 | 3 | 0,200 | 3 |
|  | Свинец (Pb) | 0,030 | - | 2 | - | - |
| Дополнительно следует определять: |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.1. при пигментировании лака алюминиевой пудрой | Алюминий (Al) | 0,500 | - | 2 | - | - |
| 9.4.2. при изготовлении тары из алюминия, алюминиевых сплавов | Алюминий (Al) | 0,500 | - | 2 | - | - |
| 10. Фильтровальные неорганические материалы |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Кизельгуры | Кремний (Si) | - | 10,000 | 2 | - | - |
|  | Алюминий (Al) | 0,500 | - | 2 | - | - |
|  | Железо (Fe) | 0,300 | - | 3 | - | - |
|  | Титан (Ti) | 0,100 | - | 3 | - | - |
| 10.2. Перлиты | Кремний (Si) | - | 10,000 | 2 | - | - |
|  | Алюминий (Al) | 0,500 | - | 2 | - | - |
|  | Железо (Fe) | 0,300 | - | 3 | - | - |
|  | Свинец (Pb) | 0,030 | - | 2 | - | - |
|  | Хром (Cr 3+) | суммарно 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 6+) |  | - | 3 | - | - |
|  | Мышьяк (As) | 0,050 | - | 2 | - | - |
|  | Кадмий (Cd) | 0,001 | - | 2 | - | - |
|  | Марганец (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Титан (Ti) | 0,100 | - | 3 | - | - |
| 11. Металлы, сплавы |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. Чугун | Железо (Fe) | 0,300 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 3+) | суммарно 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 6+) |  | - | 3 | - | - |
|  | Никель (Ni) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Медь (Cu) | 1,000 | - | 3 | - | - |

___________________________

*Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха.

| 11.2. Сталь углеродистая | Железо (Fe) | 0,300 | - | 3 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марганец (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 3+) | cуммарно 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 6+) |  | - | 3 | - | - |
|  | Никель (Ni) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Медь (Cu) | 1,000 | - | 3 | - | - |
| 11.3. Стали низколегированные | Железо (Fe) | 0,300 | - | 3 | - | - |
|  | Марганец (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 3+) | суммарно 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 6+) |  | - | 3 | - | - |
|  | Никель (Ni) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Медь (Cu) | 1,000 | - | 3 | - | - |
| 11.4. Сталь углеродистая качественная | Железо (Fe) | 0,300 | - | 3 | - | - |
|  | Марганец (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 3+) | суммарно 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 6+) |  | - | 3 | - | - |
| 11.5. Сталь хромистая | Железо (Fe) | 0,300 | - | 3 | - | - |
|  | Марганец (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 3+) | суммарно 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 6+) |  | - | 3 | - | - |
| 11.6. Сталь хромокремнистая | Железо (Fe) | 0,300 | - | 3 | - | - |
|  | Марганец (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 3+) | суммарно 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 6+) |  | - | 3 | - | - |
|  | Кремний (Si) | - | 10,000 | 2 | - | - |
| 11.7. Сталь хромованадиевая | Железо (Fe) | 0,300 | 3 | 3 | - | - |
|  | Марганец (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 3+) | суммарно 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 6+) |  | - | 3 | - | - |
|  | Ванадий (V) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Медь (Cu) | 1,000 | - | 3 | - | - |
| 11.8. Сталь хромникилевая | Железо (Fe) | 0,300 | - | 3 | - | - |
|  | Марганец (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 3+) | суммарно 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 6+) |  | - | 3 | - | - |
|  | Никель (Ni) | 0,100 | - | 3 | - | - |
| 11.9. Сталь хром-марганцевая | Железо (Fe) | 0,300 | - | 3 | - | - |
|  | Марганец (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 3+) | суммарно 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 6+) |  | - | 3 | - | - |
| 11.10. Сталь хром-марганцевотитановая | Железо (Fe) | 0,300 | - | 3 | - | - |
|  | Марганец (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 3+) | суммарно 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 6+) |  | - | 3 | - | - |
|  | Титан (Ti) | 0,100 | - | 3 | - | - |
| 11.11. Сталь кремнемарганцевая и хромкремне-марганцевая | Железо (Fe) | 0,300 | - | 3 | - | - |
|  | Марганец (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 3+) | суммарно 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 6+) |  | - | 3 | - | - |
|  | Кремний (Si) | - | 10,00 | 2 | - | - |
| 11.12. Сталь хромомолибденовая | Железо (Fe) | 0,300 | - | 3 | - | - |
|  | Марганец (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 3+) | суммарно 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 6+) |  | - | 3 | - | - |
|  | Молибден (Mo) | 0,250 | - | 2 | - | - |
| 11.13. Сталь хромоникелевольфрамовая и хромоникелемолибденовая | Железо (Fe) | 0,300 | - | 3 | - | - |
|  | Марганец (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 3+) | суммарно 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 6+) |  | - | 3 | - | - |
|  | Никель (Ni) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Вольфрам (W) | 0,050 | - | 2 | - | - |
|  | Молибден (Mo) | 0,250 | - | 2 | - | - |
| 11.14. Сталь хромомолибден-алюминиевая и хромовоалюминиевая | Железо (Fe) | 0,300 | - | 3 | - | - |
|  | Марганец (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 3+) | суммарно 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 6+) |  | - | 3 | - | - |
|  | Алюминий (Al) | 0,500 | - | 2 | - | - |
|  | Молибден (Mo) | 0,250 | - | 2 | - | - |
| 11.15. Сталь хромникелевольфрамо-ванадиевая | Железо (Fe) | 0,300 | - | 3 | - | - |
|  | Марганец (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 3+) | сум-марно 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 6+) |  | - | 3 | - | - |
|  | Никель (Ni) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Ванадий (V) | 0.100 | - | 3 | - | - |
|  | Вольфрам (W) | 0,050 | - | 2 | - | - |
| 11.16. Сталь качественная рессорно-пружинистая горячекатанная | Железо (Fe) | 0,300 | - | 3 | - | - |
|  | Марганец (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 3+) | суммарно 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 6+) |  | - | 3 | - | - |
|  | Никель (Ni) | 0,100 | - | 3 | - | - |
| 11.17. Сталь коррозионно-стойкая и жаростойкая | Железо (Fe) | 0,300 | - | 3 | - | - |
|  | Марганец (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 3+) | суммарно 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 6+) |  | - | 3 | - | - |
|  | Никель (Ni) | 0,100 | - | 3 | - | - |
| 11.18. Сталь низколегированная жаропрочная перлитного класса | Железо (Fe) | 0,300 | - | 3 | - | - |
|  | Марганец (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 3+) | суммарно 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 6+) |  | - | 3 | - | - |
|  | Никель (Ni) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Молибден (Mo) | 0,250 | - | 2 | - | - |
|  | Ванадий (V) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Медь (Cu) | 1,000 | - | 3 | - | - |
| 11.19. Стали жаропрочные мартенситного и мартенсито-ферритного классов | Железо (Fe) | 0,300 | - | 3 | - | - |
|  | Марганец (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 3+) | суммарно 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 6+) |  | - | 3 | - | - |
|  | Никель (Ni) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Молибден (Mo) | 0,250 | - | 2 | - | - |
|  | Ванадий (V) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Вольфрам (W) | 0,050 | - | 2 | - | - |
| 11.20. Стали жаропрочные аустенитного класса | Железо (Fe) | 0,300 | - | 3 | - | - |
|  | Марганец (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 3+) | суммарно 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 6+) |  | - | 3 | - | - |
|  | Никель (Ni) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Молибден (Mo) | 0,250 | - | 2 | - | - |
|  | Вольфрам (W) | 0,050 | - | 2 | - | - |
|  | Ниобий (Nb) | - | 0,010 | 2 | - | - |
|  | Титан (Ti) | 0,100 | - | 3 | - | - |
| 11.21. Сплавы на железо-никелевой основе | Железо (Fe) | 0,300 | - | 3 | - | - |
|  | Марганец (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 3+) | суммарно 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 6+) |  | - | 3 | - | - |
|  | Никель (Ni) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Вольфрам (W) | 0,050 | - | 2 | - | - |
|  | Алюминий (Al) | 0,500 | - | 2 | - | - |
|  | Титан (Ti) | 0,100 | - | 3 | - | - |
| 11.22. Сплавы на никелевой основе | Никель (Ni) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 3+) | суммарно 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 6+) |  | - | 3 | - | - |
|  | Вольфрам (W) | 0,050 | - | 2 | - | - |
|  | Молибден (Mo) | 0,250 | - | 2 | - | - |
|  | Ниобий (Nb) | - | 0,010 | 2 | - | - |
|  | Титан (Ti) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Алюминий (Al) | 0,500 | - | 2 | - | - |
|  | Марганец (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - |
| 11.23. Медь | Медь (Cu) | 1,000 | - | 3 | - | - |
|  | Сурьма (Sb) | - | 0,050 | 2 | - | - |
|  | Мышьяк (As) | 0,050 | - | 2 | - | - |
|  | Железо (Fe) | 0,300 | - | 3 | - | - |
|  | Никель (Ni) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Свинец (Pb) | 0,030 | - | 2 | - | - |
| 11.24. Латунь (сплав меди с цинком) простые деформируемые | Медь (Cu) | 1,000 | - | 3 | - | - |
|  | Цинк (Zn) | 1,000 | - | 3 | - | - |
|  | Железо (Fe) | 0,300 | - | 3 | - | - |
|  | Свинец (Pb) | 0,030 | - | 2 | - | - |
| 11.24.1. специальные | Медь (Cu) | 1,000 | - | 3 | - | - |
|  | Цинк (Zn) | 1,000 | - | 3 | - | - |
|  | Алюминий (Al) | 0,500 | - | 2 | - | - |
|  | Олово (Sn) | - | 2,000 | 3 | - | - |
|  | Свинец (Pb) | 0,030 | - | 2 | - | - |
|  | Железо (Fe) | 0,300 | - | 3 | - | - |
|  | Марганец (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Никель (Ni) | 0,100 | - | 3 | - | - |
| 11.24.2. литейные | Медь (Cu) | 1,000 | - | 3 | - | - |
|  | Цинк (Zn) | 1,000 | - | 3 | - | - |
|  | Алюминий (Al) | 0,500 | - | 2 | - | - |
|  | Железо (Fe) | 0,300 | - | 3 | - | - |
|  | Марганец (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Кремний (Si) | - | 10,000 | 2 | - | - |
|  | Олово (Sn) | - | 2,000 | 3 | - | - |
|  | Свинец (Pb) | 0,030 | - | 2 | - | - |
| 11.24.3. вторичные | Медь (Cu) | 1,000 | - | 3 | - | - |
|  | Цинк (Zn) | 1,000 | - | 3 | - | - |
|  | Алюминий (Al) | 0,500 | - | 2 | - | - |
|  | Железо (Fe) | 0,300 | - | 3 | - | - |
|  | Марганец (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Кремний (Si) | - | 10,000 | 2 | - | - |
|  | Никель (Ni) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Олово (Sn) | - | 2,000 | 3 | - | - |
|  | Свинец (Pb) | 0,030 | - | 2 | - | - |
| 11.25. Бронзы оловянные | Медь (Cu) | 1,000 | - | 3 | - | - |
|  | Цинк (Zn) | 1,000 | - | 3 | - | - |
|  | Никель (Ni) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Олово (Sn) | - | 2,000 | 3 | - | - |
|  | Свинец (Pb) | 0,030 | - | 2 | - | - |
| 11.25.1. безоловянные | Медь (Cu) | 1,000 | - | 3 | - | - |
|  | Алюминий (Al) | 0,500 | - | 2 | - | - |
|  | Железо (Fe) | 0,300 | - | 3 | - | - |
|  | Марганец (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Никель (Ni) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Свинец (Pb) | 0,030 | - | 2 | - | - |
|  | Бериллий (Be) | 0,0002 | - | 1 | - | - |
| 11.26. Медно-никелевые сплавы. |  |  |  |  |  |  |
| 11.26.1. мельхиор | Медь (Cu) | 1,000 | - | 3 | - | - |
|  | Марганец (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Никель (Ni) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Железо (Fe) | 0,300 | - | 3 | - | - |
| 11.26.2. нейзильбер | Медь (Cu) | 1,000 | - | 3 | - | - |
|  | Цинк (Zn) | 1,000 | - | 3 | - | - |
|  | Никель (Ni) | 0,100 | - | 3 | - | - |
| 11.26.3. нейзильбер свинцовый | Медь (Cu) | 1,000 | - | 3 | - | - |
|  | Никель (Ni) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Свинец (Pb) | 0,030 | - | 2 | - | - |
| 11.27. Никелевые сплавы. |  |  |  |  |  |  |
| 11.27.1. никель кремнистый | Никель (Ni) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Кремний (Si) | - | 10,000 | 2 | - | - |
| 11.27.2. никель марганцевый | Никель (Ni) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Марганец (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - |
| 11.27.3. алюмель | Никель (Ni) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Кремний (Si) | - | 10,000 | 2 | - | - |
|  | Марганец (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Алюминий (Al) | 0,500 | - | 2 | - | - |
| 11.27.4. хромель | Никель (Ni) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 3+) | суммарно 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 6+) |  | - | 3 | - | - |
| 11.27.5. монель | Никель (Ni) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Медь (Cu) | 1,000 | - | 3 | - | - |
|  | Железо (Fe) | 0,300 | - | 3 | - | - |
|  | Марганец (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - |
| 11.27.6. нихром | Никель (Ni) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 3+) | суммарно 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 6+) |  | - | 3 | - | - |
|  | Железо (Fe) | 0,300 | - | 3 | - | - |
|  | Титан (Ti) | 0,100 | - | 3 | - | - |
| 11.27.7. ферронихром | Никель (Ni) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 3+) | суммарно 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 6+) |  | - | 3 | - | - |
|  | Железо (Fe) | 0,300 | - | 3 | - | - |
| 11.28. Припои. |  |  |  |  |  |  |
| 11.28.1. оловянно-свинцовые | Олово (Sn) | - | 2,000 | 3 | - | - |
|  | Свинец (Pb) | 0,030 | - | 2 | - | - |
| 11.28.2. свинцово-серебрянные | Свинец (Pb) | 0,030 | - | 2 | - | - |
|  | Кадмий (Cd) | 0,001 | - | 2 | - | - |
|  | Серебро (Ag) | - | 0,050 | 2 | - | - |
| 11.29. Цинк и его сплавы | Цинк (Zn) | 1,000 | - | 3 | - | - |
|  | Свинец (Pb) | 0,030 | - | 2 | - | - |
|  | Железо (Fe) | 0,300 | - | 3 | - | - |
|  | Кадмий (Cd) | 0,001 | - | 2 | - | - |
|  | Медь (Cu) | 1,000 | - | 3 | - | - |
| 11.30. Алюминий первичный: |  |  |  |  |  |  |
| 11.30.1. особой чистоты | Алюминий (Al) | 0,500 | - | 2 | - | - |
| 11.30.2. высокой чистоты | Алюминий (Al) | 0,500 | - | 2 | - | - |
|  | Железо (Fe) | 0,300 | - | 3 | - | - |
|  | Кремний (Si) | - | 10,000 | 2 | - | - |
|  | Медь (Cu) | 1,000 | - | 3 | - | - |
| 11.30.3. технической чистоты | Алюминий (Al) | 0,500 | - | 2 | - | - |
|  | Железо (Fe) | 0,300 | - | 3 | - | - |
|  | Кремний (Si) | - | 10,000 | 2 | - | - |
|  | Медь (Cu) | 1,000 | - | 3 | - | - |
|  | Цинк (Zn) | 1,000 | - | 3 | - | - |
|  | Титан (Ti) | 0,100 | - | 3 | - | - |
| 11.31. Сплавы алюминия: |  |  |  |  |  |  |
| 11.31.1. деформируемые | Алюминий (Al) | 0,500 | - | 2 | - | - |
|  | Марганец (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Железо (Fe) | 0,300 | - | 3 | - | - |
|  | Медь (Cu) | 1,000 | - | 3 | - | - |
|  | Цинк (Zn) | 1,000 | - | 3 | - | - |
|  | Титан (Ti) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Ванадий (V) | 0,100 | - | 3 | - | - |
| 11.31.2. литейные | Алюминий (Al) | 0,500 | - | 2 | - | - |
|  | Медь (Cu) | 1,000 | - | 3 | - | - |
|  | Кремний (Si) | - | 10,000 | 2 | - | - |
|  | Марганец (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Цинк (Zn) | 1,000 | - | 3 | - | - |
|  | Титан (Ti) | 0,100 | - | 3 | - | - |
| 11.32. Титан технический | Титан (Ti) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Железо (Fe) | 0,300 | - | 3 | - | - |
|  | Кремний (Si) | - | 10,000 | 2 | - | - |
| 11.33. Сплавы титана | Титан (Ti) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Алюминий (Al) | 0,500 | - | 2 | - | - |
|  | Хром (Cr 3+) | суммарно 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Хром (Cr 6+) |  | - | 3 | - | - |
|  | Молибден (Mo) | 0,250 | - | 2 | - | - |
|  | Марганец (Mn) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Ванадий (V) | 0,100 | - | 3 | - | - |
|  | Железо (Fe) | 0,300 | - | 3 | - | - |
| 12. Древесина и изделия из нее, укупорочные корковые изделия. |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. Древесина и изделия из нее | формальдегид | 0,100 | - | 2 | 0,003* | 2 |
| 12.2. Укупорочные корковые изделия | формальдегид | 0,100 | - | 2 | 0,003* | 2 |
|  | фенол | 0,050 | - | 4 | 0,003 | 2 |

___________________________

*Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха.

# Таблица 2

Санитарно-гигиенические нормативы свинца и кадмия, выделяющихся из стекла, фарфора и фаянса и изделий из них, керамических изделий

| Тип посуды | Контролируемые показатели | Единица измерения | ДКМ |
| --- | --- | --- | --- |
| Плоская* | кадмий | мг/дм2 | 0,07 |
|  | свинец | мг/дм2 | 0,8 |
| Малая глубокая** | кадмий | мг/л | 0,5 |
|  | свинец | мг/л | 2,0 |
| Большая глубокая*** | кадмий | мг/л | 0,25 |
|  | свинец | мг/л | 1,0 |
| Глубокая, для хранения | кадмий | мг/л | 0,25 |
|  | свинец | мг/л | 0,5 |
| Чашки и кружки | кадмий | мг/л | 0,05 |
|  | свинец | мг/л | 0,5 |
| Для тепловой обработки пищевых продуктов | кадмий | мг/л | 0,05 |
|  | свинец | мг/л | 0,5 |

___________________________

*Плоская посуда – глубиной не более 25 мм при измерении от самой нижней точки до горизонтальной плоскости, проходящей через точку перелива.

**Малая глубокая посуда – глубиной более 25 мм, вместимостью менее 1,1 дм3.

***Большая глубокая посуда – глубиной более 25 мм,  вместимостью 1,1 дм3 и более.